下水道專用技術規範「第02535章 下水道用戶接管附屬設施」條文修正對照表
	修正後條文
	現行條文
	說明

	1.4.1中華民國國家標準（CNS）
(19)CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法
(20)CNS 4053-1自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管
	1.4.1中華民國國家標準（CNS）
	由於CNS 1298硬質聚氯乙烯塑膠管並未提及塑化劑檢驗方法及重金屬鉛之檢驗標準及檢驗方式。
1. 新增塑化劑檢驗方法CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法。
2. 新增CNS 4053-1自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管以採用該標準之重金屬鉛之檢驗標準及檢驗方式。

	1.5資料送審
1.5.3 施工廠商提送聚氯乙烯(PVC)材料之送審資料內，施工廠商及材料廠商須各別檢附保證切結，所送材料不得使用塑化劑及含有塑化劑之材料(如再製或再生材料)。
	1.5資料送審

	新增塑化劑相關切結規定，避免後續責任歸屬問題產生。

	2.1.3檢驗
(2)匯流井檢驗
A.匯流井底座應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c.硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之底座參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、接合狀態水密性試驗，並應依 CNS 15138-1 進行塑化劑檢驗：鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含 DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP 等六項；重金屬鉛檢測及標準應符合 CNS 4053-1 之規定。
	2.1.3檢驗
(2)匯流井檢驗
c.硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之底座參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、荷重試驗、接合狀態水密性試驗。

	1. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確標示應依何方法進行檢驗，避免爭議。
2. 新增PVC材料重金屬鉛相關檢驗及標準。

	B.匯流井井蓋應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之井蓋參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、井蓋水密性試驗，並應依 CNS 15138-1 進行塑化劑檢驗：鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含 DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP 等六項；重金屬鉛檢測及標準應符合 CNS 4053-1 之規定。
	B. 匯流井井蓋應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之井蓋參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、井蓋水密性試驗，
	1. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確標示應依何方法進行檢驗，避免爭議。
2. 新增PVC材料重金屬鉛相關檢驗及標準。

	2.2.2 規格
(2)	直管式連接井接頭型式採用[活套式][膠合式]接頭。活套接頭使用之橡膠圈，其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，其材質須符合 CNS 3550 K4024 [BDH50462 B2-4]之規定。
	2.2.2 規格
[bookmark: _GoBack](2)	直管式連接井接頭型式採用活套接頭。活套接頭使用之橡膠圈，其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，其材質須符合 CNS 3550 K4024 [BDH50462 B2-4]之規定
	
直管式連接井不僅有活套式，也有膠合式接頭，故補充說明，爰修正相關文字。


	2.2.3檢驗
(2)	直管式連接井檢驗
A. 直管式連接井底座應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之底座參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、接合狀態水密性試驗，並應依 CNS 15138-1 進行塑化劑檢驗：鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含 DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP 等六項；重金屬鉛檢測及標準應符合 CNS 4053-1 之規定。
	2.2.3檢驗
(2)	直管式連接井檢驗
A. 直管式連接井底座應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之底座參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、接合狀態水密性試驗。
	1. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確標示應依何方法進行檢驗，避免爭議。
2. 鉛對人體與環境具高度危害性的管制物質，長期暴露恐導致健康風險及生態破壞。新增另件重金屬鉛相關檢驗及標準。

	B. 直管式連接井井蓋應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之井蓋參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、井蓋水密性試驗，並應依 CNS 15138-1 進行塑化劑檢驗：鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含 DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP 等六項；重金屬鉛檢測及標準應符合 CNS 4053-1 之規定。
	B. 直管式連接井井蓋應依所採用不同材質分別進行下列檢驗：
c. 硬質聚氯乙烯塑膠(PVC)製之井蓋參採[CNS 1298/TSS 00024]進行拉伸試驗、浸漬試驗、衛氏軟化溫度試驗、灰分試驗、荷重試驗、井蓋水密性試驗。
	1. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確標示應依何方法進行檢驗，避免爭議。
2. 鉛對人體與環境具高度危害性的管制物質，長期暴露恐導致健康風險及生態破壞。新增管身重金屬鉛相關檢驗及標準。
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